**手术室（浦东院区）器械台等不锈钢制品招标参数**

1. **产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **器械名称** | **单位** | **数量** | **性能参数要求** |
| 手术室器械台 | 台 | 2 | 1.尺寸：760×500×900～1250（mm）  2.主体结构：不锈钢、双杆升降、跨床式、直角托盘  3.附件：4只万向轮（其中2只带刹车）  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |
| 手术室器械台 | 台 | 2 | 1.尺寸：545×495×900～1250(mm)  2.主体结构：不锈钢、双杆升降、插入式  3.附件：2只万向轮（带刹车）、定向滚轴2只  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |
| 手术室器械台（层叠式） | 台 | 2 | 1.尺寸:1120×580×950(mm)  2.主体结构：不锈钢、大号、双层（进口工艺为模压一次成型）,加围栏  3.附件：4只万向轮（其中2只带刹车）  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |
| 手术室器械台（层叠式） | 台 | 2 | 1.尺寸:680×510×850(mm)  2.主体结构：不锈钢、大号、双层（进口工艺为模压一次成型）,加围栏  3.附件：4只万向轮（其中2只带刹车）  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |
| 头架 | 台 | 2 | 1.尺寸：480×280×1020~1350（mm）  2.主体结构： 单杆升降、插入式、四边方管均可延伸长度  3.附件：2只万向轮（带刹车）  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |
| 垃圾分装污物车 | 台 | 4 | 1.尺寸：φ400×360（mm）  2.不锈钢底架、标配塑料桶、脚踢式、电抛光处理、  3.附件：万向轮3只（带刹车）  4.主体材质：国标S30408不锈钢  5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm |

**二、技术参数**

1. 国标S30408不锈钢板材：符合 GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检验检测项目：（1）C≤0.07%；（2）Cr：17.50~19.50%；（3）Ni：8.00~10.5%

2.国标S30408不锈钢方管：符合 GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检验检测项目：（1）C≤0.07%；（2）Cr：17.50~19.50%；（3）Ni：8.00~10.5%简便清晰的拆装：

3.国标S30408不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》标准规定中的检验检测项目：（1）C≤0.07%；（2）Cr：17.50~19.50%；（3）Ni：8.00~10.5%简便清晰的拆装：

4.圆管表面电抛光处理：符合 GB/T 20016-2005 标准规定中的检验检测项目：耐湿热实验 24 小时（38℃ ,100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象。

5.万向轮：符合 QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准规定中的检验检测项目：

（1）滚动阻力：水平牵引力 F5≤15%F4；

（2）旋转阻力：水平牵引力 F7≤20%F6；

（3）静载荷性能：脚轮的轮径变形量≤3%，且脚轮的零部件不出现分离和松动， 脚轮的滚动，旋转和制动等功能不受到损伤。

6. 质保：所有产品免费保修至少3年

7. 交货期：合同签订后40天内指定地点交货